拟批准的118种食品包装材料用添加剂

| 序号 | CAS号码 | 中文名称 | 英文名称 | 拟批准的使用范围 | 最大使用量 | 特定迁移量/ 最大残留量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10043-35-3 | 硼酸 | Boric acid | 塑料 | PE：按生产需要适量使用；EVOH：0.16% | 6 mg/kg（SML，以硼计） |  |
|  |  |  |  | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML，以硼计） |  |
|  | 101-68-8 | 二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 | 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 | ND（SML，以异氰酸根计）1 mg/kg（QM（T），以异氰酸根计） | 不可用于接触酒精类食品，使用温度应为0℃至60℃。 |
|  |  |  |  | 涂料 | 按生产需要适量使用 | ND（SML，以异氰酸根计）1 mg/kg（QM（T），以异氰酸根计） | 不可用于接触酒精类食品，使用温度应为0℃至60℃。 |
|  |  |  |  | 塑料 | PU：按生产需要适量使用 | ND（SML，以异氰酸根计）1 mg/kg（QM（T），以异氰酸根计） | 不可用于接触酒精类食品，使用温度应为0℃至60℃。 |
|  | 10191-41-0 | 3,4-二氢-2,5,7,8-四甲基-2-(4,8,12-三甲基癸基)-2H-苯并吡喃-6-醇；;dl-α-维生素E | 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol | 塑料 | PVDC：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 102-71-6 | 三乙醇胺 | tris(Hydroxyethyl)amine | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 103597-45-1 | 2,2'-亚甲基二[6-(2H-苯并三唑-2-基)-4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚] | Phenol, 2,2'-methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- | 塑料 | PET：0.7% |  | 用于接触水性和酸性食品时，使用温度应不高于100℃。用于接触油性和醇性食品时，使用温度应不高于80℃。 |
|  | 104133-09-7 | 正硅酸四乙酯与六甲基二硅氧烷的聚合物 | Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester, polymer with hexamethyldisiloxane | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1047-16-1 | 5,12-二氢-喹啉并[2,3-b]吖啶-7,14-二酮 | Quino[2,3-b]acridine-7,14-dione, 5,12-dihydro- | 塑料 | PBT，PMMA，POM：按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  |  |  |  | 橡胶 | 按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  |  |  |  | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  |  |  |  | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  | 106-91-2 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯 | glycidyl methacrylate | 涂料 | 0.56% | 0.02 mg/6 dm²（QM） |  |
|  |  |  |  | 塑料 | 按生产需要适量使用 | 0.02 mg/6 dm²（QM） |  |
|  | 107-54-0 | 3,5-二甲基-1-己炔-3-醇 | 3,5-Dimethyl-1-hexyn-3-ol | 橡胶 | 硅橡胶：0.53% |  |  |
|  | 108-05-4 | 乙酸乙烯酯 | vinyl acetate | 油墨 | 按生产需要适量使用 | 12 mg/kg（SML) |  |
|  | 108-78-1 | 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺；三聚氰胺 | Melamine | 塑料 | POM：0.2% | 1 mg/kg（SML） | 不可用于100℃以上加热 |
|  | 110-17-8 | 反丁烯二酸 | Fumaric acid | 塑料 | PS：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 110-30-5 | N,N'-1,2-乙二基双十八(碳)酰胺 | N,N'-ethylenebis (stearamide) | 塑料 | PEI：3.0%；PA：0.2%；PLA：1.0%；EVOH：2.0%；PET，POM，PVDC，UP，PC，PPE，PBT：按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 110-44-1 | (E,E)-2,4-己二烯酸 | 2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)- | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 11097-59-9 | 水合铝酸碳酸镁 | Magnesium Aluminum Hydroxide Carbonate Hydrate或Hydrotalcite | 塑料 | EVOH：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 111-30-8 | 戊二醛 | Glutaraldehyde | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 11138-66-2 | 黄原胶 | Xanthan gum | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 111-42-2 | 二乙醇胺 | Diethanolamine | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 111-46-6 | 二甘醇 | ethanol,2,2'-oxybis- | 纸 | 按生产需要适量使用 | 30 mg/kg（SML） |  |
|  | 112-24-3 | 三亚乙基四胺 | Triethylenetetramine | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 112-27-6 | 二缩三(乙二醇) | Ethanol, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis- | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 112-84-5 | 芥酸酰胺；(Z)-13-二十二酰胺 | Erucamide；Docosenamide, (13Z)- | 塑料 | PLA：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 112926-00-8 | 硅胶 | Silica gel, precipitated, crystalline free | 塑料 | PVDC：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 116-75-6 | C.I. 溶剂蓝104 | C.I. Solvent Blue 104 | 塑料 | PPE：0.2% |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  | 119345-01-6 | 三氯化磷与联苯和2,4-二叔丁基苯酚的反应产物 | Phosphorous trichloride, reaction products with 1,1'-biphenyl and 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenol | 塑料 | PC：0.15%；PEI，PBT：0.3%；PPE：0.25% | 18 mg/kg（SML） |  |
|  | 119-47-1 | 2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚) | Phenol, 2,2'-methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)- 4-methyl- | 塑料 | POM：0.5%；TPC-ET：5%；PA：按生产需要适量使用 | 1.5 mg/kg（SML） |  |
|  | 119-61-9 | 二苯酮 | Benzophenone | 油墨 | 按生产需要适量使用 | 0.6 mg/kg（SML） |  |
|  | 12001-26-2 | 云母 | Mica group minerals | 塑料 | PEI，PPE，PBT：1.0% |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  |  |  |  | 纸 | 按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  | 121-44-8 | 三乙胺 | TRIETHYLAMINE | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 122-20-3 | 三异丙醇胺 | 2-Propanol, 1,1',1''-nitrilotris- | 油墨 | 按生产需要适量使用 | 5 mg/kg（SML） |  |
|  |  |  |  | 涂料 | 按生产需要适量使用 | 5 mg/kg（SML） |  |
|  |  |  |  | 纸 | 按生产需要适量使用 | 5 mg/kg（SML） |  |
|  |  |  |  | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 | 5 mg/kg（SML） |  |
|  | 12239-87-1 | C.I.颜料蓝15:1 | Pigment Blue 15:1 | 塑料 | PEI，PPE，PBT：1.0% |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  | 123-28-4 | 3,3'-硫代二丙酸二月桂酯 | Dilauryl 3,3'-thiodipropionate | 塑料 | PBT，POM，PA，TPC-ET：按生产需要适量使用 | 5 mg/kg（SML） |  |
|  | 123-31-9 | 氢醌 | Hydroquinon 或 1,4-Benzenediol | 塑料 | UP：0.08% | 0.6 mg/kg（SML） |  |
|  | 1241-94-7 | 磷酸-2-乙基己基二苯酯 | Phosphoric acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester | 塑料 | PVC，PU：按生产需要适量使用 | 2.4 mg/kg（SML） | 不可长期接触油脂制品 |
|  |  |  |  | 橡胶 | 按生产需要适量使用 | 2.4 mg/kg（SML） | 不可长期接触油脂制品 |
|  | 128-37-0 | 2,6-二叔丁基对甲基苯酚 | Butylated hydroxytoluene | 油墨 | 按生产需要适量使用 | 3 mg/kg（SML） |  |
|  |  |  |  | 塑料 | UP：1.0% | 3 mg/kg（SML） |  |
|  | 128-80-3 | C.I.溶剂绿3；1,4-二对甲苯氨基蒽醌 | 9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(4-methylphenyl)amino]- | 塑料 | PPE：0.2% |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  | 13003-12-8 | 4,4'-亚丁基双-（3-甲基-6-叔丁苯基）-四（十三烷基）二亚磷酸酯 | 4,4'-butylidene bis(3-methyl-6-t-butyl-phenyl-tridecyl) phosphite | 塑料 | PVC：0.5% | 6 mg/kg（SML） |  |
|  | 1303-96-4 | 硼砂 | Disodium tetraborate decahydrate | 塑料 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML，以硼计） |  |
|  |  |  |  | 橡胶 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML，以硼计） |  |
|  |  |  |  | 油墨 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML，以硼计） |  |
|  |  |  |  | 玻璃 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML，以硼计） |  |
|  |  |  |  | 搪瓷 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML，以硼计） |  |
|  |  |  |  | 陶瓷 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML，以硼计） |  |
|  |  |  |  | 金属 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML，以硼计） |  |
|  | 1308-38-9 | C.I.颜料绿17 | Chromium(III) oxide (2:3) | 涂料 | 5% |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  | 1309-48-4 | 氧化镁 | Magnesium oxide | 塑料 | PVDC：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1314-13-2 | 氧化锌 | ZnO | 塑料 | PEI，PPE，PBT：按生产需要适量使用 | 25 mg/kg（SML，以锌计） | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  | 1314-98-3 | 硫化锌 | Zinc sulfide | 塑料 | PEI，PPE，PBT：10% | 25 mg/kg（SML，以锌计） |  |
|  | 1317-61-9 | 四氧化三铁 | Iron oxide (Fe3O4) | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  | 1321-74-0 | 二乙烯基苯 | Benzene, diethenyl | 油墨 | 按生产需要适量使用 | ND（SML，DL=0.02 mg/kg） |  |
|  | 1328-53-6 | 酞菁绿G | C.I. Pigment Green | 塑料 | POM，PBT，PMMA，PEI，PPE，PBT：按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  |  |  |  | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  |  |  |  | 橡胶 | 按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  |  |  |  | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  | 1333-86-4 | C.I.颜料黑7 | Carbon Black | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  |  |  |  | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  |  |  |  | 塑料 | PMMA，PVC，PVDC，PU，UP，PF，PEI，PPE，PBT，PPS， POM，LCP：按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  | 1343-88-0 | 硅酸镁 | Magnesium Silicate | 塑料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 橡胶 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1344-09-8 | 硅酸钠 | Silicic acid, sodium salt | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1345-16-0 | C.I. 颜料蓝 28 | C.I. Pigment Blue 28 | 塑料 | PEI，PPE，PBT：3.0% |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  | 13598-37-3 | 磷酸二氢锌（2:1） | Phosphoric acid, zinc salt | 塑料 | PEI，PPE，PBT：按生产需要适量使用 | 25 mg/kg（SML，以锌计） |  |
|  | 136-53-8 | 2-乙基己酸锌盐 | ZINC OCTOATE | 涂料 | 按生产需要适量使用 | 25 mg/kg（SML，以锌计） |  |
|  | 141-32-2 | 丙烯酸丁酯 | n-butyl acrylate | 油墨 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML（T）：以丙烯酸计） |  |
|  |  |  |  | 塑料 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML（T）：以丙烯酸计） |  |
|  | 141-43-5 | 乙醇胺 | 2-Aminoethanol | 油墨 | 按生产需要适量使用 | 0.05 mg/kg（SML） |  |
|  | 14302-13-7 | 1,3,8,16,18,24-六溴-2,4,9,10,11,15,17,22,23,25-十氯-29H,31H-酞菁(2-)N29,N30,N31,N32]-(SP-4-2)-菁K-1360；C.I. 颜料绿36 | Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, brominated chlorinated | 橡胶 | 按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。使用温度应低于70度。 |
|  |  |  |  | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。使用温度应低于70度。 |
|  |  |  |  | 纸 | 按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。使用温度应低于70度。 |
|  | 147-14-8 | C.I. 颜料蓝15；酞菁蓝 | Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-κN29,κN30,κN31,κN32]-, (SP-4-1)- | 塑料 | PEI，PPE，PBT：按生产需要适量使用；PBT，PMMA，POM，PU，PPS，PEI：1% |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  |  |  |  | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  | 14807-96-6 | 滑石粉；滑石 | Talc | 塑料 | PVDC：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 151-21-3 | 十二烷基硫酸钠 | Sulfuric acid monododecyl ester sodium salt | 塑料 | PET：2.0% |  |  |
|  | 154862-43-8 | 3,9-双[2,4-双(1-甲基-1-苯乙基)苯氧基]-2,4,8,10-四氧杂-3,9-二磷杂螺[5.5]十一烷 | 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]- | 塑料 | PPE，PBT：0.15%；PEI：0.30% | 5 mg/kg（SML) |  |
|  | 26401-97-8；15571-58-1 | 双(硫代甘醇酸异辛酯)二正辛基锡或S,S'-双(硫基乙酸异辛酯)二正辛基锡 | di-n-octyltin bis(2-ethylhexyl mercaptoacetate) | 塑料 | PVC：1.5% | 0.006 mg/kg (SML（T），以锡计） |  |
|  | 1592-23-0 | 十八酸钙盐；硬脂酸钙 | Octadecanoicacid,calciumsalt | 塑料 | POM：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 178671-58-4 | 2-氰基-3,3-二苯基-2-丙烯酸 2,2-双[[(2-氰基-1-氧代-3,3-二苯基-2-丙烯基)氧基]甲基]-1,3-亚丙基酯 | 2-Propenoic acid, 2-cyano-3,3-diphenyl-, 2,2-bis[[(2-cyano-1-oxo-3,3-diphenyl-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | 塑料 | PEI，PPE，PBT：0.50% | 0.05mg/kg（SML） |  |
|  | 198625-33-1 | 6-(2,5-二甲苯甲酰)-3-羟基-2-(3-羟基-2-喹啉基)-1H-茚-1-酮 | 1H-Inden-1-one, 6-(2,5-dimethylbenzoyl)-3-hydroxy-2-(3-hydroxy-2-quinolinyl) | 塑料 | PS，AS，ABS，PA，PC，PVC：按生产需要适量使用；PET：0.20% |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  | 20749-68-2 | C.I. 溶剂红135；C.I.油溶红135 | C.I. Solvent Red 135 | 塑料 | PPE，PEI：0.20% |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。 |
|  | 2082-79-3 | β-（3,5-二叔丁基-4-羟基苯基）丙酸十八醇酯；十八烷基-3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酸酯 | Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, octadecyl ester | 塑料 | PPE，PEI，PBT：0.25% | 6 mg/kg（SML） |  |
|  | 21645-51-2 | 氢氧化铝 | Aluminum Hydroxide | 橡胶 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 24980-96-9 | 亚甲基丁二酸与2-丙烯酸乙酯和2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | 涂料 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（丙烯酸乙酯：SML）；6 mg/kg（甲基丙烯酸甲酯：SML） |  |
|  |  |  |  | 塑料 | ABS，AS，PA，PC，PE，PET，PP，PS，PVC，PVDC，UP：按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（丙烯酸乙酯：SML）；6 mg/kg（甲基丙烯酸甲酯：SML） |  |
|  | 25035-69-2 | 丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸和甲基丙烯酸甲酯的共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | 涂料 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg (丙烯酸丁酯：SML)；6 mg/kg （SML（T），以甲基丙烯酸计） |  |
|  | 25085-34-1 | 苯乙烯与丙烯酸共聚物 | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene | 涂料 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML，以丙烯酸计） |  |
|  | 25086-15-1 | 2-甲基-2-丙烯酸与2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | 涂料 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML，以甲基丙烯酸计） |  |
|  | 25086-48-0 | 乙酸乙烯酯与氯乙烯和乙烯醇的聚合物 | Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene and ethenol | 油墨 | 按生产需要适量使用 | ND（氯乙烯：SML，DL=0.01mg/kg）；12 mg/kg（醋酸乙烯酯：SML） |  |
|  | 25120-19-8 | 丙烯酸与丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸和苯乙烯的共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | 涂料 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML，以丙烯酸计）；6 mg/kg（SML，以甲基丙烯酸计） |  |
|  | 25135-39-1 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙基-2-丙烯酸盐和2-丙烯酸的聚合物 | (2-methyl propenoic acid)(methyl 2-methyl-2-propenoate)(ethyl-2-propenoate)(n-dodecylmercaptan)-copolymer | 涂料 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（丙烯酸乙酯：SML）；6 mg/kg（甲基丙烯酸甲酯：SML）；6 mg/kg（SML ，以2-甲基丙烯酸计） |  |
|  |  |  |  | 油墨 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（丙烯酸乙酯：SML）；6 mg/kg（甲基丙烯酸甲酯：SML）；6 mg/kg（SML ，以2-甲基丙烯酸计） |  |
|  | 25155-30-0 | 十二烷基苯磺酸钠 | Sodium dodecylbenzenesulfonate | 纸张 | 按生产需要适量使用 | 30 mg/kg(SML) |  |
|  |  |  |  | 油墨 | 按生产需要适量使用 | 30 mg/kg(SML) |  |
|  | 25213-02-9 | 1-己烯与乙烯的聚合物 | Ethylene, polymer with 1-hexene | 塑料 | PE，PP：按生产需要适量使用 | 3 mg/kg（1-己烯：SML） |  |
|  | 25213-24-5 | 乙酸乙烯酯与乙烯醇的聚合物 | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol | 纸 | 按生产需要适量使用 | 12 mg/kg（乙酸乙烯酯：SML） |  |
|  | 25265-71-8 | 丙醇醚 | Propanol, oxybis- | 塑料 | ABS，AS，PA，PC，PE，PET，PP，PS，PVC，PVDC，UP：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 25322-68-3 | 聚乙二醇 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy | 橡胶 | 按生产需要适量使用 | 30 mg/kg（乙二醇：SML）0.1%（乙二醇：QM） |  |
|  |  |  |  | 油墨 | 按生产需要适量使用 | 30 mg/kg（乙二醇：SML）0.1%（乙二醇：QM） |  |
|  |  |  |  | 塑料 | POM，PBT：按生产需要适量使用 | 30 mg/kg（乙二醇：SML）0.1%（乙二醇：QM） |  |
|  | 25322-99-0 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与2-丙烯酸丁酯和2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | 塑料 | ABS，AS，PA，PC，PE，PET，PP，PS，PVC，PVDC，UP：按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML：以丙烯酸丁酯计）；6 mg/kg（SML（T）：以甲基丙烯酸计） |  |
|  | 25895-47-0 | 乙烯与丁烯和丙烯的共聚物 | 1-Butene, polymer with ethene and 1-propene | 塑料 | PP，PP，PS，ABS，PA，PB，BDR，EVA，PA：按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 26124-53-8 | 丙烯酸与二氯乙烯和甲基丙烯酸盐的聚合物 | 2-Propenoic acid, polymer with 1,1-dichloroethene and methyl 2-propenoate | 涂料 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML（T）：以丙烯酸计）；5 mg/kg（QM：以1,1-二氯乙烯计）或者ND（ND（1,1-二氯乙烯：SML，DL= 0.05 mg/kg） |  |
|  | 26184-07-6 | 丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | (2-Methyl-2-propenoic acid) (2-Propenoic acid, butyl ester) (2-Methyl-2-propenoic acid, butyl ester) (2-Methyl-2-propenoic acid, methyl ester) copolymer | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML：以丙烯酸丁酯计）；6 mg/kg（SML（T）：以甲基丙烯酸计） |  |
|  |  |  |  | 涂料 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML：以丙烯酸丁酯计）；6 mg/kg（SML（T）：以甲基丙烯酸计） |  |
|  | 26221-73-8 | 1-辛烯与乙烯的聚合物 | 1-Octene, polymer with ethene | 塑料 | PPE，PEI，PBT：按生产需要适量使用 | 15 mg/kg（SML，以辛烯计） |  |
|  | 2634-33-5 | 1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one | 油墨 | 0.02% | 1.2 mg/kg（SML） |  |
|  | 26741-53-7 | 3,9-二[2,4-二叔丁基-苯氧基]-2,4,8,10-四氧杂-3,9-二磷杂螺[5.5]-十一烷 | 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-bis[2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenoxy]- | 塑料 | ABS：0.25% | 0.6mg/kg（SML） |  |
|  | 26873-77-8 | 丙烯腈与丙烯酸-2-乙基己酯、甲基丙烯酸、苯乙烯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | 涂料 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML：以甲基丙烯酸计）；0.05 mg/kg（SML：以丙烯酸乙基己基酯计）；ND（丙烯腈 : SML，DL = 0.02 mg/kg） |  |
|  | 27136-15-8 | 丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯的共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene | 油墨 | 按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML：以丙烯酸计）；6 mg/kg（SML：以甲基丙烯酸计） |  |
|  |  |  |  | 塑料 | ABS，PE，PP，PS，PVDC，UP：按生产需要适量使用 | 6 mg/kg（SML：以丙烯酸丁酯计）；6 mg/kg（SML：以甲基丙烯酸甲酯计） |  |
|  | 2786-76-7 | 颜料红170 | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxy- | 塑料 | PMMA：按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注 |
|  | 28411-49-6 | 邻苯二甲酸二烯丙酯与丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸的聚合物 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid | 涂料 | 按生产需要适量使用 | ND（邻苯二甲酸二烯丙酯：SML，DL=0.01 mg/kg）；6 mg/kg（SML：以丙烯酸乙酯计）；6 mg/kg（SML：以甲基丙烯酸计） |  |
|  |  |  |  | 塑料 | ABS，AS，PA，PC，PE，PET，PP，PS，PVC，PVDC，UP：按生产需要适量使用 | ND（邻苯二甲酸二烯丙酯：SML，DL=0.01mg/kg）；6 mg/kg（SML：以丙烯酸乙酯计）；6 mg/kg（SML：以甲基丙烯酸计） |  |
|  | 29497-08-3 | 2-丙烯酸丁酯与2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯和乙烯基苯的聚合物 | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,1-dimethylethyl 2-propenate and ethenylbenzene | 纸 | 按生产需要适量使用 |  | 仅用于接触水性和油性食物 |
|  | 30125-47-4 | C.I.颜料黄138 | Pigment yellow 138 | 塑料 | PEI，PPE，PBT，LCP：1.0% |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。使用温度应低于70℃。 |
|  | 3049-71-6 | 2,9-二[4-(苯基偶氮)苯基]蒽[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']二异喹啉-1,3,8,10(2H,9H)-四酮]；C.I.颜料红178 | Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone, 2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]- | 塑料 | PPE，PBT：1.0%；PEI：0.30% |  | 应符合着色剂纯度要求，见注。使用温度应低于121℃。 |
|  | 31778-10-6 | 2-[[3-[[(2,3-二氢-2-氧代-1H-苯并咪唑-5-基)氨基]羰基]-2-羟基-1-萘基]偶氮]-苯甲酸丁基酯；C.I.颜料红208 | Benzoic acid, 2-[[3-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-hydroxy-1-naphthalenyl]azo]-, butyl ester | 塑料 | PMMA：按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注 |
|  | 36443-68-2 | 二[3-(1,1-二甲基乙基)-4-羟基-5-甲基苯丙酸]三聚乙二醇 | Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-5-methyl-, 1,1'-[1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl)] ester | 塑料 | PBT：0.5%；POM均聚物：0.25%，POM共聚物：0.75% | 9 mg/kg（SML） |  |
|  |  |  |  | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 4130-42-1 | 2,6-二(1,1-二甲基乙基)-4-乙基酚 | 2,6-di-tert-butyl-4-ethylphenol | 塑料 | EVA：按生产需要适量使用 | 4.8 mg/kg（SML） |  |
|  | 42844-93-9 | [1,3-二氢-5,6-双[[(2-羟基-1-萘基)亚甲基]氨基]-2H-苯并咪唑-2-酮(2-)-N5,N6,O5,O6]-,(SP-4-2)合镍 | Nickel, [1,3-dihydro-5,6-bis[[[2-(hydroxy-kO)-1-naphthalenyl]methylene]amino-kN]-2H-benzimidazol-2-onato(2-)]-, (SP-4-2)- | 塑料 | PA，PBT，PMMA，POM：按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注 |
|  | 43035-18-3 | C.I.颜料红247；4-[[3-[[2-羟基-3-[[(4-甲氧苯基)]氨基]羰基]-1-萘偶氮]-4-甲基苯甲酰基]氨基]苯磺酸钙盐(2:1) | Benzenesulfonic acid, 4-[[3-[[2-hydroxy-3-[[(4-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-1-naphthalenyl]azo]-4-methylbenzoyl]amino]-, calcium salt (2:1) | 塑料 | PA，PBT，POM：按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注 |
|  | 471-34-1 | 碳酸钙 | Carbonic acid calcium salt | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  | 可为碳酸钙、重质碳酸钙、轻质碳酸钙 |
|  |  |  |  | 塑料 | POM：按生产需要适量使用 |  | 可为碳酸钙、重质碳酸钙、轻质碳酸钙 |
|  | 4948-15-6 | 蒽醌（红）；C.I.颜料红149 | C.I. Pigment Red 149 | 塑料 | PBT，PEI：1.0%；PPE：2.0% |  | 应符合着色剂纯度要求，见注 |
|  | 53320-86-8 | 硅酸钠镁锂 | Silicic acid, lithium magnesium sodium salt | 油墨 | 按生产需要适量使用 | 0.6 mg/kg（SML，以锂计） |  |
|  | 552-30-7 | 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃羧酸 | 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo | 塑料 | PET：2% | 5 mg/kg（SML，以偏苯三甲酸计） |  |
|  | 557-05-1 | 硬脂酸锌 | Fatty acids, C18, zinc salts | 塑料 | PEI，PPE，PBT：3.0%；EVA：6.0% | 25 mg/kg（SML，以锌计） |  |
|  | 5718-26-3 | 2-[(1,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1苯基-4H-吡唑-4-亚基)乙亚基]2,3-二氢-1,3,3-三甲基-1H-吲哚-5-甲酸甲酯 | 1H-Indole-5-carboxylicacid,2-[(1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4H-pyrazol-4-ylidene)ethylidene]-2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-, methyl ester | 塑料 | PPE：0.2% |  | 应符合着色剂纯度要求，见注 |
|  | 5873-54-1 | 1-异氰酸根-2-[(4-异氰酸根苯基)甲基]苯 | Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 | 1 mg/kg（SML：以异氰酸计） |  |
|  | 60-24-2 | 2-巯基乙醇 | 2-Mercaptoethanol | 涂料 | 按生产需要适量使用 | ND（以游离硫计） |  |
|  |  |  |  | 纸 | 按生产需要适量使用 | ND（以游离硫计） |  |
|  | 61791-12-6 | 乙氧基化蓖麻油 | Castor oil,ethoxylated | 纸 | 按生产需要适量使用 | 42 mg/kg（SML） |  |
|  |  |  |  | 塑料 | 按生产需要适量使用 | 42 mg/kg（SML） |  |
|  |  |  |  | 橡胶 | 按生产需要适量使用 | 42 mg/kg（SML） |  |
|  |  |  |  | 油墨 | 按生产需要适量使用 | 42 mg/kg（SML） |  |
|  | 61791-28-4 | 乙氧基牛脂醇 | Alcohols, tallow, ethoxylated | 纸 | 按生产需要适量使用 | 1 mg/kg（环氧乙烷：QM） |  |
|  |  |  |  | 油墨 | 按生产需要适量使用 | 1 mg/kg（环氧乙烷：QM） |  |
|  | 63148-57-2 | 甲基氢硅氧烷与聚硅氧烷 | Siloxanes and Silicones, Me Hydrogen | 橡胶 | 硅橡胶：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 63148-62-9 | 二甲基（硅氧烷与聚硅氧烷） | Polydimethylsiloxane | 塑料 | POM：2% |  | 分子量>6800 |
|  | 215247-95-3；6358-30-1 | 永固紫RL；C.I. 颜料紫 23 | C.I. Pigment Violet 23 | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注 |
|  | 6408-72-6 | 分散紫H-FRL；C.I. 分散紫 026 | Disperse Violet H- FRL | 塑料 | PPE：0.01% |  | 应符合着色剂纯度要求，见注 |
|  | 64742-48-9 | 石油精 | Naphtha, Petroleum, Heavy Hydrotreated | 橡胶 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 64742-51-4 | 氢化处理的石蜡 | Paraffin waxes (petroleum), hydrotreated | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 65212-77-3 | C.I.颜料黄183 | C.I. Pigment Yellow 183 | 塑料 | PPE：0.5% |  | 应符合着色剂纯度要求，见注 |
|  | 6535-46-2 | 3-羟基-N-(2-甲基苯基)-4-[(2,4,5-三氯苯基)偶氮]-2-萘甲酰胺；C.I.颜料红112 | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-N-(2-methylphenyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]- | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  | 应符合着色剂纯度要求，见注 |
|  | 65-85-0 | 苯甲酸 | Benzoic acid | 塑料 | PA6：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 65997-05-9 | 聚合松香 | Rosin, polymd. | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 65997-06-0 | 氢化松香 | Rosin, hydrogenated | 塑料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  |  |  | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 65997-17-3 | 玻璃棉；玻璃纤维 | Glass, oxide, chemicals | 塑料 | PEI，PBT，POM，TPC-ET：按生产需要适量使用；PPE：0.50% |  |  |
| 注 ：备注中“应符合着色剂纯度要求，见注”是指： 1）杂质在 0.1mol/L 盐酸中检出量占着色剂的质量百分比应符合：锑≤0.05%；砷≤0.01%；钡≤0.01%；镉≤0.01%；铬(VI) ≤0. 1%；铅≤0.01%；汞≤0.005%；硒≤0.01%。 2）其他杂质占着色剂的质量百分比应符合：多氯联苯≤0.0025%；芳香胺≤0.05%，其中对二氨基联苯，β-萘胺和 4-氨基联苯三种物质各自或总和≤0.001%。 |  |  |  |  |  |  |  |